INFORMAÇOES TECNICAS DO PRODUTO

Produto: VAL-CLASSIC

Gravação: R64

Espessuras usuais: 0.7mm  /  0.8mm  /  0.9 mm  /  1.0mm

Composição Química: Resina de PVC, Carbonato de cálcio CaCO3, DOP (plastificante), estabilizante (à base de cálcio e zinco) e pigmentos termoplásticos.

| PVC | 50% |
| --- | --- |
| Carbonato de Cálcio | 20% |
| DOP plastificante | 25% |
| Pigmento | 3% |
| Agua raz (evapora 100%) | 2% |

Tecido ou Substrato: Malha 100 %  Algodão 40/1 que suporta em torno de 150°C a 200°C de temperatura.

* Para a limpeza do produto: utilizar apenas água e pano úmido.

___________________________________

Mauricio Vallim – Dpto. Comercial